БЕСЦЕМЕНТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – НЕ МИФ, А СПОСОБ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА НА РЫНКЕ. ДИСПЕРСИИ SYNTHOMER – КАЧЕСТВЕННО НОВОЕ РЕШЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Г.Ф. Балмасов, заместитель генерального директора, к. х. н.,

С. В. Яценко, начальник отдела связующих и пленкообразующих материалов, к. х. н.,

А. С. Косарева, менеджер отдела связующих и пленкообразующих материалов,

С. И. Черняева, менеджер по продажам, Группа компаний «Единая торговая система»

Контакт: тел.: (495) 703-103-5, e-mail: uts@utsrus.com, сайт: www.utsrus.com

Около 200 лет строительные материалы производятся на основе цемента, и в будущем он также останется одним из основных компонентов в строительной индустрии. Но цемент не является единственно возможным вяжущим, и мы предлагаем обратить Ваше внимание на полимерные связующие.

Большая часть российских производителей строительных материалов используют цемент и стандартную, рекомендуемую для бумажной промышленности, бутадиен-стирольную дисперсию в производстве многих видов строительных материалов.

В условиях существенного дефицита и повышения цен на цемент на российском рынке все более актуальным становиться поиск альтернативных решений для производства строительных материалов. Для решения этих проблем ГК ЕТС представляет российским производителям строительных материалов полимерные связующие английской компании SYNTHOMER. В течение нескольких десятков лет компания SYNTHOMER является производителем полимерных связующих, специально разработанных для использования в строительных составах. Отличительной особенностью таких материалов является то, что в качестве вяжущего в них выступает не цемент, а водное полимерное связующее: стирол-акрилатное (Revacryl) или бутадиен-стирольное (Synthomer), что позволяет с одной стороны избежать использования дефицитного сырья, и с другой стороны получить строительные материалы, обладающие высокими эксплуатационными свойствами.

Высокая пигментоемкость универсальной бутадиен-стирольной дисперсии Synthomer 79Q10 позволяет использовать ее в качестве связующего в продуктах с высоким содержанием наполнителя: шпатлевки, штукатурки и адгезивы. Малый размер частиц дает возможность производить на ее основе грунтовки глубокого проникновения. При этом отличные адгезионные свойства дисперсии позволяет уменьшить содержание ее в рецептуре до 3%, что приведет к значительному снижению себестоимости продукта. Кроме того, данная дисперсия успешно зарекомендовала себя в ряде водно-дисперсионных красок.

Приведем пример использования данной дисперсии в простых в исполнении и недорогих продуктах.

Шпатлевки:

| Материалы | Цена, руб./кг | Шпатлевка безусадочная | Шпатлевка фасадная |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Содержание, % |
| Вода | - | 18,32 | 12,3 |
| ТПФ Na | 25 | 0,3 | 0,3 |
| Mergal K19 | 75 | 0,1 | 0,1 |
| Bermocoll EBS 481FQ | 225 | 0,28 | 0,3 |
| Мел | 2 | 78,0 | 80,0 |
| Synthomer 79Q10 | 42 | 3,0 | 7,0 |
| Итого, %: | 100 | 100 |
| Рецептурная себестоимость, руб./кг | 3,6 | 5,5 |

Изготовленные на основе Synthomer 79Q10 шпатлевки отличаются великолепной удобонаносимостью и шлифуемостью, обладают отличной химической и механической стойкостью, минимальной усадкой.

Одной из основных областей применения полимерных связующих SYNTHOMER в строительных материалах является изготовление на их основе бесцементных плиточных клеев. Компания ЕТС предлагает различные связующие SYNTHOMER, на основе которых можно получать клея для плитки, обладающие такими свойствами как повышенная водостойкость, эластичность, адгезия к различным подложкам (сдвиговая прочность 2,5 Н/мм2). По водостойкости такие материалы относятся к классу D2.

Synthomer 79Q10 может использоваться в уникальных бесцементных клеевых системах и поверхностно-склеивающих смесях, ремонтных гидроизоляционных цементных растворах, штукатурках, герметиках на основе цемента и битума, в интерьерных водно-дисперсионных красках, а также в областях, где требуется быстрое развитие влагостойкости.

Клей для керамической плитки:

| Материалы | Цена, руб./кг | Бесцементный эластичный клей для керамической плитки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Содержание, % |
| Вода | - | 5,5 |
| Mergal K19 | 75 | 0,2 |
| Foamdoctor G2898 | 85 | 0,2 |
| Bermocoll CCA 425 | 225 | 0,05 |
| Starpol 136 | 115 | 0,05 |
| Synthomer 79Q10 | 42 | 7,0 |
| Песок | 0,5 | 87,0 |
| Итого, %: | 100,0 |
| Рецептурная себестоимость, руб./кг | 3,9 |

Простота в производстве и применении конечными потребителями, дополнительные гидроизоляционные свойства, отсутствие дефицитных компонентов и низкая себестоимость делает этот продукт высококонкурентоспособным.

Бесцементные плиточные клеи на протяжении нескольких десятилетий широко используются в Западной Европе, где показали себя как удобный и востребованный материал. Такие клея, кроме указанных выше преимуществ также более удобны для конечного потребителя, так как выпускаются в виде однокомпонентных составов и легко разбавляются водой для получения требуемой вязкости. Немаловажным для клиента является и тот факт, что не использованный клей на основе полимерных связующих может быть использован позже, что невозможно в случае клеев на цементной основе. Используя различные полимерные связующие, варьируя степень наполнения и содержания полимера в плиточных клеях возможно производить материалы различной себестоимости для различных рыночных ниш. По нашей оценке себестоимость такого клея по сырьевым компонентам составляет ниже 5 руб./кг.

Кроме клеев для керамической плитки, связующие компании SYNTHOMER могут также использоваться для производства широкого спектра других типов адгезивов: для напольных покрытий, полистирольных и деревянных панелей, а также для гипсокартонных плит.

Важной областью применения полимерных связующих SYNTHOMER является изготовление на их основе гидроизоляционных мембран. Мембраны такого типа обеспечивают полную гидроизоляцию таких подложек как ДСП и гипсокартон, что особенно актуально для влажных помещений. Мембраны на основе связующих SYNTHOMER обладают отличной адгезией к различным подложкам, и, благодаря высокой эластичности, способны перекрывать трещины.

Близким по свойствам материалом являются кровельные мембраны, которые в отличие от мембран предыдущего типа обладают паропроницаемостью и большими эластичностью и прочностью на разрыв. Для достижения этих характеристик при их производстве используются стирол-акрилатные связующие Revacryl. Кровельные мембраны достаточно просты как при производстве, так и при нанесении. Несмотря на достаточно большую потребность российского рынка в таких материалах, эта ниша практически не заполнена отечественными компаниями.

Компанией SYNTHOMER также разработаны продукты марок Revacryl и Emultex, предназначенные для использования в шпатлевках. Шпатлевки, полученные на основе этих связующих, обладают высокой эластичностью, наполняемостью и водостойкостью. Применение различных типов и марок связующих SYNTHOMER позволяет получать как универсальные шпатлевки, так и более специальные для работы по дереву и т.д. По нашей оценке себестоимость шпатлевки на сырье компании SYNTHOMER составляет от 3 руб./кг.

Для производства бесцементных герметиков компания SYNTHOMER предлагает стирол-акрилатные связующие Revacryl. Как и в случае с клеями для керамической плитки, использование связующих SYNTHOMER позволяет производить герметики, не содержащие дефицитных материалов и обладающие такими достоинствами, как быстрое высыхание, отличная адгезия (в том числе к ПВХ), высокая эластичность и щелочестойкость.

Водно-дисперсионные краски:

| Материалы | Цена, руб./кг | Краска для потолка | Краска для интерьера | Краска для влажных помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Содержание, % |
| Вода | - | 43,0 | 39,5 | 40,0 |
| Lumiten NOC | 95 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ТПФ Na | 25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Mergal K19 | 75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| BYK 037 | 85 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Bermocoll EM 7000 FQ | 225 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Мел | 2 | 25,0 | 25,0 | 20,0 |
| Nordkalk FC 5 | 4 | 26,0 | 26,0 | 28,0 |
| Диоксид титана TR-92 | 75 | 4,0 | 5,5 | 6,5 |
| Synthomer 79Q10 | 42 | 1,0 | 3,0 | 4,5 |
| Итого, %: | 100 | 100 | 100 |
| Рецептурная себестоимость, руб./кг | 6,1 | 8,0 | 9,3 |

Рецептурная себестоимость таких красок достаточно низкая, что позволит быть конкурентоспособными не только по качеству, но и по цене.

Среди стирол-акрилатных дисперсий наиболее широкое применение имеет марка Revacryl 472. Этот продукт рекомендуется для использования в системах, где требуется высокая эластичность, таких, например, как кровельные и гидроизоляционные покрытия с высокой прочностью на разрыв и высокой эластичностью, фасадных и стойких к мытью водно-дисперсионных красках.

Кровельное покрытие на основе Revacryl 472. Вода и загуститель могут быть использованы в данной рецептуре для регулировки вязкости.

| Материалы | Цена, руб./кг | Кровельное покрытие |
| --- | --- | --- |
|  |  | Содержание, % |
| Revacryl 472 | 59 | 70,0 |
| Мел | 2 | 30,0 |
| Итого, %: | 100,0 |
| Рецептурная себестоимость, руб./кг | 41,9 |

Преимуществом данных покрытий является простота изготовления и использования, устойчивость к воздействию кислот, высокая эластичность, хорошая адгезия к бетону и схожим минеральным подложкам, стойкость к УФ-излучению, хорошая паропроницаемость и высокая водостойкость. Наноситься кистью, роликом, мастерком, напылением в 2 слоя, время высыхания около 4 часов.

Использование стирол-акрилатных дисперсий обеспечивает высокую стойкость покрытий к истиранию, водо- и атмосферостойкость. Для примера приведем рецептурное решение водно-дисперсионных красок.

| Материалы | Цена, руб./кг | Краска, стойкая к мытью | Краска для фасадов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Содержание, % |
| Вода | - | 34,9 | 35,4 |
| Lumiten NOC | 95 | 0,05 | 0,05 |
| Pigmentverteiler A | 95 | 0,3 | 0,3 |
| Mergal K19 | 75 | 0,15 | 0,15 |
| BYK 037 | 85 | 0,2 | 0,3 |
| Bermocoll EM 7000 FQ | 225 | 0,3 | 0,3 |
| Мел | 2 | 16 | 10 |
| Nordkalk FC 5 | 4 | 30 | 29,0 |
| Диоксид титана TR-92 | 75 | 8 | 10 |
| Бутилдигликольацетат | 85 | 0,1 | 0,5 |
| Revacryl 472 | 59 | 10 | 14 |
| Итого, %: | 100 | 100 |
| Рецептурная себестоимость, руб./кг | 14,8 | 19,4 |

Revacryl 472 обладает отличной адгезией к различным породам дерева, кирпичной кладке, металлу и при этом имеет высокую пигментоемкость. Позволяет получать высокоэластичную и водостойкую пленку.

Использование более качественных дисперсий российскими производителями строительных материалов ведет к повышению качества производимой продукции и долгосрочной службы конечных покрытий. Продукты компании Synthomer являются великолепным примером материалов сочетающих в себе отличное качество с приемлемой ценой и идеально подходят для современных российских условий.

Использование полимерных связующих компании SYNTHOMER позволяет производителям строительных материалов выпускать новые продукты, занять привлекательные ниши на российском рынке и защитить  себя от опасностей связанных с дефицитом цемента. При этом использование полимерных связующих не требует дополнительных затрат на производство и упаковку – материалы на их основе можно производить и упаковывать на том же оборудовании, что и обычные шпатлевки.