ПРИРОДНЫЙ МАРШАЛЛИТ - ТОНКОДИСПЕРСНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Р. М. Шакиров, директор ООО «КВАРЦ» г. Оренбург,

В. В. Панкеев, директор ЗАО «ТЕХСТРОМПРОЕКТ» г. Оренбург,

Ю. В. Гонтарь, заведующий лабораторией ОАО «ВНИИСТРОМ им. П. П. БУДНИКОВА»

Контакт: тел.: (495) 557-30-66, 557-30-88, e-mail: lekoz@rescom.ru

В качестве тонкодисперсных минеральных наполнителей в составах сухих строительных смесей достаточно часто применяют материалы из различных осадочных пород – это   известняковая и мраморная мука, доломитовая мука, кварцевая мука, маршаллит и др. Такие наполнители позволяют заменять часть вяжущих веществ, сохраняя при этом   достаточно высокие показатели свойств  как растворных смесей (подвижность, водоудерживающую способность), так и затвердевших растворов (прочностные характеристики, прочность сцепления).  Известно, что основными требованиями, предъявляемыми к минеральным наполнителям для сухих строительных смесей, являются: оптимальный гранулометрический состав, водонерастворимость, диспергируемость, отсутствие вредных примесей.

В данной работе проведены исследования по оценке влияния тонкодисперсных наполнителей на вышеуказанные свойства наиболее распространенных видов сухих смесей отделочного назначения, в составах которых  в качестве наполнителя применяли природный маршаллит. Для сравнения в аналогичных составах сухих смесей была применена мраморная мука фракций до 100 мкм и доломитовый порошок фракций 0 -200 мкм.

В работе был использован маршаллит Болотовского  месторождения.  Это месторождение тонкодисперсного кварца находится в Оренбургской области. Разработка карьера производится открытым способом. Материал природный, белого цвета,  в карьере залегает в водонасыщенном  состоянии.

В процессе обработки осадочная порода проходит стадии сушки, рассева и сепарации. Дополнительного механического измельчения маршаллита не производится.

По своим физическим характеристикам  пылевидный кварц (маршаллит) представляет собой сыпучий порошок, который    содержит  SiO2  до 97%,  примесей  Fe2O3  не более 0,1%,  Al2O3  в пределах  2,15%.  Содержание в слабоуплотненной осадочной  породе частиц размером более 0,1 мм  составляет около 10-15%.  После сушки, рассева и сепарации  материала в готовом продукте преобладает тонкодисперсный кварц, 70 % которого имеют размеры менее 50 мкм,  а  размеры остальных частиц находятся в пределах 50100мкм.

Насыпная плотность маршаллита фракций  0-0,1 мм составляет 1050 кг/м3;  насыпная плотность карбонатных порошков находится в пределах  1150-1180 кг/м3.

Влажность  тонкодисперсного маршаллита фр. 0-0,1 мм находится в пределах 0,3 – 0,5 % по массе, а влажность минерального порошка может достигать 1% по массе.

Сравнение фракционного состава маршаллита и молотого карбонатного порошка показало различие в соотношении размеров зерен, но определенное сходство в форме частиц.  При этом маршаллит характеризуется однородностью и состоит в основном из угловатых неокатанных зерен кварца алевритовой размерности (0,01 – 0,1 мм) с небольшой примесью более крупных частиц; у молотого доломитового порошка отмечается преобладание обломков более крупных частиц различной формы.

Все тонкодисперсные сырьевые компоненты  были использованы в составах сухих смесей, отличающихся видом связующего, а именно, цементных, гипсовых и полимерных.

В докладе рассмотрены результаты исследований основных свойств растворов из сухих смесей на основе портландцементов ПЦ400 и ПЦ500 с использованием в качестве наполнителя маршаллита:

-   шпатлевочные смеси под окраску для фасадов зданий;

-   смеси для затирки швов между облицовочной плиткой;

-   самовыравнивающиеся смеси для наливных полов.

Дано сравнение с показателями растворов из аналогичных сухих смесей, в составах которых была использована мраморная мука (или доломитовым  порошком),  по водопотребности,  подвижности,  сохранению первоначальной подвижности, прочностным характеристикам и прочности сцепления с основанием.

Приведены данные о применении маршаллита  в составах  гипсовых смесей на основе  высокопрочного гипсового вяжущего марки Г13 и Г 16 Самарского гипсового комбината:

-  финишные шпатлевочные смеси под окраску;

-   смеси для затирки швов  гипсокартонных листов;

-   шпатлевочно-клеевые смеси для монтажа гипсовых перегородок;

-   самовыравнивающиеся смеси для наливных полов

Даны технологические и технические показатели растворов из сухих гипсовых смесей, содержащих   маршаллит,   в сравнении с показателями растворов из сухих смесей с использованием в качестве наполнителей мраморной муки  или минерального  порошка.

Исследованы  сухие смеси  на полимерном связующем  в составах   финишных шпатлевочных композиций, где связующим являлись порошковые полимеры на основе винилацетата и  эфиров целлюлозы, а в качестве тонкодисперсных наполнителей использованы  маршаллит и  микрокальцит  МК-100. В данном случае  наряду  с определением таких показателей как водопотребность,  пластичность и  прочность сцепления с основанием  дополнительно оценивалась    трещиностойкость шпатлевочных составов.

По результатам проведенных исследований  определены  разновидности сухих  смесей, для которых применение природного маршаллита в качестве тонкодисперсного наполнителя является наиболее эффективным и экономически оправданным.