ОЦЕНКА РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В ШТУКАТУРНЫХ СОСТАВАХ

Л. С. Стреленя, к. х. н., главный технолог, М. С. Илларионова, руководитель лаборатории, Н. Г. Сергиенко, химик-технолог; Н. А. Шкута, химик-технолог, компания «Петромикс»

Контакт: тел.: (812) 332-43-03, e-mail: info@petromix.ru, сайт: www.petromix.ru

В данной работе была сделана попытка провести оценку реологических свойств штукатурных составов на легком наполнителе и наносимых на основание механизированным способом.

Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время в связи с реализацией повышенных требований к сопротивлению теплопередачи ограждающих конструкций (СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника", изменения №3) у строительных компаний, работающих в регионах с суровым климатом (а это более 80% территории России), остро стоит вопрос о применении качественных теплоизоляционных и конструктивно-теплоизоляционных материалов. Например, для Ленинградской области сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций  возросло до 3,5 м2К/Вт против 1,2 м2К/Вт, существовавшего ранее. Простое увеличение толщины стен с применением традиционных материалов задачу не решает. Следует использовать многослойные энергосберегающие системы из эффективных материалов. К таким относятся и легкие сухие кладочные и так называемые «теплые» штукатурные смеси, обладающие низкой плотностью и низким коэффициентом теплопроводности.

Легкие сухие растворные смеси для кладочных работ имеют такие же или близкие по значениям среднюю плотность и теплопроводность, как и элементы кладки (стеновые блоки, камни, кирпич). Заполняя горизонтальные и вертикальные швы между элементами кладки, такие смеси создают однородное по всей глади стены термическое сопротивление, исключая так называемые "мостики холода", которые имеют место при кладке с использованием обычных тяжелых растворов. Так называемые "теплые штукатурки с плотностью рср=1000(1300 кг/м2 и  теплопроводностью (< 0,3 Вт/ м2((С, нанесенные на наружную поверхность стены, также повышают термическое сопротивление ограждения, обеспечивая тем самым более высокую теплоизоляцию всей стены. Таким образом, в штукатурном деле появляется возможность  с помощью строительных растворов получать  дополнительную выгоду, решая проблемы теплоизоляции одновременно с нанесением штукатурных покрытий.

Все чаще на практике применяется технология машинного приготовления и нанесения растворных смесей. Использование машин позволяет  многократно увеличить производительность (по некоторым видам работ - более чем в 5 раз), а также способствует  рациональному расходованию материалов, что в целом позволяет компенсировать затраты, связанные с более высокой стоимостью сухих модифицированных строительных смесей по сравнению с готовыми растворными немодифицированными смесями.

Однако внедрение механизированных технологий применения сухих смесей в строительстве вызывает ряд проблем как у строительных организаций [1], так и у производителей сухих строительных смесей. В настоящей работе предпринята попытка оценить дополнительные требования к характеристикам сухих строительных смесей для машинного приготовления и нанесения на примерах штукатурных составов, а также отработать методы, с помощью которых,  эти требования возможно проверить в лабораторных условиях.

Основная проблема при выполнении штукатурных работ механизированным способом на вертикальных поверхностях – предварительное определение отсутствия стекания (сползания) растворных смесей при различной толщине наносимого слоя. Оценка таких технологических факторов производится эмпирически [2], однако, также приводится теоретическое решение в виде зависимости:

,

где  - предельное напряжение сдвига (при условии, если оно превышает адгезионную прочность штукатурного слоя);

- плотность штукатурного раствора;

- толщина наносимого слоя.

Такой показатель штукатурных составов, как «стекание», характеризует ползучесть растворных смесей в толстых слоях на вертикальных поверхностях и может моделироваться путем нанесения цилиндрического слоя с помощью металлического цилиндра заданной высоты. Численным показателем здесь может служить величина перемещения нижнего торца цилиндра, приготовленного из растворной смеси. В штукатурных составах, отвечающих показателю «отсутствие стекания», смещение цилиндра не превышает 0,5 толщины слоя за 10 секунд нахождения в вертикальном положении.

На вертикальной плоскости (рис. 1) на штукатурную растворную смесь действуют сила тяжести (Ft) и сила сцепления с основанием (Fp). Сила тяжести стремится сдвинуть вниз и вращать растворную смесь – величина ее пропорциональна толщине слоя и плотности растворной смеси. Силу сцепления растворной смеси на сдвиг можно оценить напряжением сдвига (в первом приближении).

В этом случае условие равновесия на сдвиг можно записать:

,

или

,

где  - коэффициент скольжения при сдвиге;

S – площадь контакта.

Величину предельного напряжения сдвига  наиболее просто определить на коническом пластомере (конусе Ребиндера) [3] или на эталонном конусе по ГОСТ 5802. Расчет осуществляется по формуле:

,

где F – действующая на растворную смесь сила;

h – глубина погружения конуса;

- константа конуса, зависящая от угла при вершине.

Таблица 1 - Значения константы К( для конусов с различными углами (.

|  | 30° | 45° | 60° | 90° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ка | 1,107 | 0,568 | 0,413 | 0,159 |

Тиксотропные свойства оцениваются по нарастанию предельных напряжений сдвига в состоянии покоя. Для штукатурных составов машинного нанесения напряжение сдвига в первые секунды должно иметь заданную расчетную величину (мгновенная тиксотропия).  Дальнейший рост напряжений сдвига во времени существенно не влияет на процесс стекания, а высокая скорость тиксотропного структурообразования в период покоя 5-10 минут может даже затруднить процесс выравнивания (разравнивания) штукатурки.

До начала измерения предельного напряжения сдвига и процесса стекания тиксотропная структура штукатурных смесей предельно разрушалась в скоростной мешалке (400÷500 об/мин.) с одновременным воздействием вибрационных колебаний сосуда. Предполагаем, что и в штукатурных машинах тиксотропная структура растворных смесей предельно разрушается.

Следует отметить, что оценка тиксотропных свойств строительных растворов на цементных и гипсовых вяжущих затруднена в  связи с тем, что одновременно идут процессы тиксотропного упрочнения и гидратации вяжущего. Однако в период времени 1-10 секунд после предельного разрушения структуры растворной смеси процесс гидратации вяжущего можно не учитывать вследствие медленного нарастания прочности.

Экспериментальная оценка дополнительных требований к штукатурным составам машинного нанесения в лабораторных условиях производится следующим образом. Для оценки стекания берется цилиндр, высота которого соответствует максимальной толщине наносимого слоя. Внутреннюю поверхность цилиндра смазывают машинным маслом. Цилиндр помещают на горизонтально установленную бетонную плиту и заполняют растворной смесью с подвижностью Пк3 (8-12 см). Цилиндр аккуратно поднимают вверх и отводят в сторону. Бетонную плиту устанавливают вертикально. В течение 1 и 10 секунд оценивают перемещение нижнего торца цилиндрической формы образца относительно начального положения. Считается, что стекание отсутствует, если внешний нижний торец цилиндра сместился не более чем на 50% толщины слоя.

Одновременно оценивается предельное напряжение сдвига на конусе Ребиндера. Перед измерением в обоих случаях тиксотропная структура растворной смеси предельно разрушается. Результаты экспериментов заносятся в таблицу 1.

В качестве образцов для испытаний использовались штукатурные составы на легком наполнителе, содержащие редисперсионный полимерный порошок.

Из данных таблицы видно (для значений Δ*, соответствующих условию отсутствия стекания), что в формуле

,

коэффициент , можно принять равным единице:

.

С целью выбора оптимального состава штукатурных смесей проводились испытания по определению влияния различных параметров на тиксотропные свойства смесей. Так, на рис. 2, 3, 4, 5, 6 показано влияние водотвердого отношения, типа цемента, типа редисперсионного полимерного порошка, типа водоудерживающей добавки, введения гипса на  реологическое поведение штукатурного состава при механизированном приготовлении и нанесении.

В результате выполненной работы можно сделать следующие выводы:

1. Наиболее сильное влияние на тиксотропные свойства штукатурных растворных смесей оказывают типы водоудерживающей добавки и редисперсионного полимерного порошка.

2. В производственных условиях при использовании сухих штукатурных составов управление тиксотропными свойствами осуществляют изменением водотвердого отношения в пределах  значений, допустимых согласно инструкции изготовителя продукта.

3. Оптимальными штукатурными смесями для машинного нанесения можно считать такие, в которых при подвижности не менее Пк3 предельные напряжения сдвига в первые секунды тиксотропного упрочнения обеспечивают отсутствие стекания для заданной толщины наносимого слоя за один проход. Другие параметры отвердевшего раствора (адгезия, прочность при сжатии, прочность при растяжении и изгибе, трещиностойкость, морозостойкость, паропроницаемость и т.д.) должны удовлетворять требованиям проекта.

4. Явление «сползание» штукатурной смеси пропорционально плотности, толщине наносимого слоя за один проход, а также зависит от состояния покрываемой поверхности: неровности, впитывающая способность, влажность, степень загрязнения и т.д.

5. Наиболее простыми в приготовлении являются штукатурные составы для машинного нанесения, содержащие легкий наполнитель и редисперсионный полимерный порошок.

Рисунок 1 - Силы, действующие на находящийся

на вертикальной поверхности слой штукатурной

растворной смеси.

Таблица 2 - Результаты экспериментов по определению «стекания» штукатурных растворных смесей.

| № п/п | Испытуемый образец | Параметры | Предельные напряжения сдвига, г/см2 | Толщина слоя ( и сдвиг нижнего торца ( за 10 сек, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (сд 1 сек | (сд 10 сек | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 1. | Состав 1 | В/Т=0,3 (=1,511 г/см3 | 4,70 | 4,94 | 19 | 0* | 30 | 20 | 38 | 49 |
| 2. | Состав 1 | В/Т=0,31 (=1,421 г/см3 | 4,29 | 4,39 | 19 | 7* | 30 | 60 | 38 | 180 |
| 3 | Состав 1 | В/Т=0,32 (=1,401 г/см3 | 3,92 | 3,92 | 19 | 13 | 30 | 75 | 38 | 180 |
| 4 | Состав 2 | В/Т=0,29 (=1,422 г/см3 | 5,76 | 6,06 | 19 | 0* | 30 | 2* | 38 | 4* |
| 5 | Состав 2 | В/Т=0,3 (=1,359 г/см3 | 5,60 | 5,90 | 19 | 1* | 30 | 6* | 35 | 13* |
| 6 | Состав 2 | В/Т=0,31 (=1,298 г/см3 | 4,70 | 4,82 | 19 | 6* | 25 | 10* | 35 | 16* |

Список использованной литературы

1. Росс Х., Шталь Ф. Штукатурка. Практическое руководство: Материалы, техника производства работ, предотвращение дефектов / Пер. с немецкого  Н.А. Хрусталева; под общ. ред. П. В. Зозуля; Ред. кол.: П. В. Зозуля (гл. 1, 2 и 4), П. Н. Васильев (гл. 3). - СПб.: РИА «Квинтет», 2006. – 274 с.

2. Козлов В. В. Сухие строительные смеси. М. Из-во Ассоциация строительных ВУЗов, 2000. – 140 с.

3. Поспелова К. А. Общий курс коллоидной химии по лекциям акад. П. А. Ребиндера. - М., изд-во Московского университета, 1950. -  112 с.

Реферат.

Данная работа посвящена рассмотрению реологических свойств сухих строительных смесей для машинного приготовления и нанесения.  Практические исследования велись на примере штукатурных составов на легком наполнителе. В ходе работы были рассмотрены методы, с помощью которых в лабораторных условиях можно оценить тиксотропные свойства штукатурных растворных смесей и их пригодность для машинного нанесения.

При написании работы были использованы три литературных источника, в  которых обобщен большой практический опыт работы со штукатурными материалами и штукатурными покрытиями; рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с выбором компонентов составов штукатурных покрытий, проанализированы примеры выполнения различных штукатурных работ и условия обеспечения надлежащего качества штукатурных покрытий. В курсе коллоидной химии рассмотрены структурно-механические свойства дисперсных систем и методы их исследования.

Результаты практических исследований   представлены в таблице,  на рисунках, а также отражены в выводах.